HYPERDESMO® COLD CURE POLYUREA 2K zero
Polimocznik aplikowany na zimno, do hydroizolacji i ochrony o zawartości 100% ciał stałych (zero VOC)

OPIS PRODUKTU

HYPERDESMO®-COLD CURE POLYUREA ZERO to dwuskładnikowa, aplikowana ściągaczką płynna membrana polimocznikowe o zawartości 100% ciał stałych. Produkt szybkowiążący, w 2 godziny tworzy jednolitą, pozbawioną pęcherzy membranę hydroizolacyjną charakteryzującą się wysoką odpornością na uszkodzenia, o wysokiej adhezji do podłoża.

Aplikuj z użyciem wałka lub ściągaczki w jednej lub dwóch warstwach przy minimalnym całkowitym zużyciem 1,5-2 kg/m2.

CERTYFIKACJA

- CE: ETA-18/0946

- Francuski standard SNPE (M2) *

- Niemiecki standard DIN 4102 (B2) *

* Wersja trudnopalna

ZASTOSOWANIE

Hydroizolacja i ochrona:

• termoizolacje natryskowe PUR,

• pomieszczenia mokre,

• werandy, balkony, tarasy,

• dachy, również dachy obiektów o podniesionym ryzyku pożarowym,

• lekkie dachy z włóknocementu, metalu

• renowacje wyeksploatowanych pokryć dachowych z papy, PVC

OGRANICZENIA

Nie stosować na podłoża kruche, niskiej jakości. W przypadku użycia produktu w ciemnych kolorach w miejscach z bezpośrednią ekspozycją na promienie słoneczne, należy zastosować zabezpieczającą warstwę nawierzchniową (top-coat) HYPERDESMO®-ADY (pigmentowaną).

Po wymieszaniu obu składników natychmiast wylać materiał na podłoże i rozprowadzić wałkiem lub

gumową ściągaczką. Zmieszany produkt bardzo szybko zwiększa lepkość, a aplikację należy przeprowadzić w ciągu 10-15 minut. Czas pracy wydłuża się, jeśli wiadra są przechowywane w niższych temperaturach (<20oC). Jeśli wiadra zostaną podgrzane przed użyciem na słońcu, czas pracy po zmieszaniu ulegnie dalszemu skróceniu.

CECHY I KORZYŚCI

- Szybkie wiązanie.

- Brak niebezpieczeństwa pęcherzykowania.

- Możliwa sprawna aplikacja w niskich temperaturach.

- Doskonała adhezja do niemal każdego typu podłoża, z użyciem podkładu gruntującego lub bez.

- Odporność na mróz: membrana zachowuje elastyczność nawet poniżej -40oC.

- Doskonałe właściwości mechaniczne, wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie, wysoka odporność na tarcie.

- Transmisja pary wodnej: membrana “oddycha”,

PRZEBIEG APLIKACJI

Może być stosowany na następujących podłożach: Beton / beton zbrojony stalą, włóknocement, dachówki cementowe, stare (ale dobrze przylegające) powłoki akrylowe i asfaltowe, papa, drewno, skorodowany metal, stal ocynkowana. Aby uzyskać informacje na temat innych podłoży, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Parametry podłoża betonowego (standard):

• twardość: R28 = 15 Mpa.

• Wilgotność: W < 10%.

• Temperatura: 5-35 oC.

• Wilgotność względna: < 85%.

Dobór podkładu gruntującego zgodnie z tabelą doboru gruntu.

Oczyścić powierzchnię, w miarę możliwości przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Usunąć z powierzchni oleje, smary i woski. Należy również oczyścić powierzchnię z mleczka cementowego, luźnych cząstek, środków antyadhezyjnych do form, lub fragmentów starych powłok. Uzupełnij pęknięcia w podłożu.

Gruntowanie:

Zastosuj zalecany dla określonego typu podłoża podkład gruntujący.

Mieszanie:

Połącz składniki i wymieszaj wolnoobrotowego (300 obrotów/minutę).

UWAGA: Żywotność mieszanki 10-15 minut.

Aplikacja:

Rozprowadź gumową ściągaczką lub wałkiem w jednej lub dwóch warstwach.

Nie przekraczaj 48 godzin między warstwami.

METODA APLIKACJI

gumowa ściągaczka, wałek

ZUŻYCIE

Pierwsza warstwa: 0,8-1 kg/m2.

Druga warstwa: 0.8-1 kg/m2.

Minimalne całkowite zużycie: 1.5-2 kg/m2.

CZYSZCZENIE

Oczyścić narzędzia i sprzęt najpierw papierowymi ręcznikami, a następnie przy pomocy rozcieńczalnika SOLVENT-01. Wałki nie nadają się do ponownego użycia.

OPAKOWANIA

Komponent A: 5 kg

Komponent B:0,450 kg

Większe zestawy dostępne dla doświadczonych wykonawców.

PRZECHOWYWANIE

Minimum 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 5-25°C. Po otwarciu należy zużyć bez zbędnej zwłoki.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Pomimo że produkt nie zawiera lotnych związków organicznych, należy stosować typowe środki ostrożności jak odzież roboczą, okulary ochronne. Karta charakterystyki SDS (Material Safety Data Sheet) dostępna na zapytanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KLASYFIKACJA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI EOTA (EUROPEJSKA ORGANIZACJA ds. APROBAT TECHNICZNYCH).

| WYMAGANIE | HYPERDESMO COLD CURE POLYUREA-2K | HYPERDESMO COLD CURE POLYUREA-2K + HYPERDESMO-TC ALIPHATIC |
| --- | --- | --- |
| Oddziaływanie ognia zewnętrznego | Broof (t1) | Broof (t1) |
| Reakcja na ogień | Euroclass E | Euroclass E |
| Oczekiwany czas eksploatacji | W3 (25 lat) | W2 (10 lat) |
| Strefa klimatyczna | S (surowe) | S (surowe) |
| Obciążenia użytkowe | P1 | P3 |
| Kąt połaci dachu | S1 do S4 | S1 do S4 |
| Minimalna temp. powierzchni | TL3 (-20°C) | TL3 (-20°C) |
| Maksymalna temp. powierzchni | TH4 (90°C) | TH4 (90°C) |

W formie płynnej (przed aplikacją):

| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKA | METODA | WYNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Lepkość A+B (początkowa) | cP | ASTM D2196-86, @ 25 °C | 5500-6500 |
| Masa właściwa | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C | 1,4 |
| Czas wiązania, @ 77 °F (25 °C) & 55% RH | godz. | - | 1 |
| Kolejna warstwa | godz. | - | 3-24 |
| Czas otwarcia/pracy po zmieszaniu | min. | - | 10-15 |

Ciało stałe (po aplikacji):

| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKA | METODA | WYNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatury eksploatacyjne | °C | - | -40 do 80 |
| Temp. szokowa (krótki kontakt) | °C | - | 200 |
| Twardość | Shore A | ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 | 85 |
| Siła rozciągająca przy zerwaniu @ 23°C | N/mm² | ASTM D412 / EN-ISO-527-3 | > 12 |
| Rozciągnięcie @ 23°C | % | ASTM D412 / EN-ISO-527-3 | > 400 |
| Transmisja pary wodnej | gr/m² hr | ASTM E96 (Water Method) | 0.8 |
| Adhezja do betonu | kg/cm² (N/mm²) | ASTM D4541 | > 30 (> 3) |
| QUV test przyspieszonego starzenia (4hr UV @ 60°C (UVB-Lamps) & 4hr COND @ 50°C) | - | ASTM G53 | passed (2000 hours) |
| Hydroliza (8% KOH, 15 dni @ 50°C) | - | - | brak zauważalnych zmian właściwości elastomerowych |
| Hydrolysis (H₂O, cykl 30 dniowy 60-100°C) | - | - | brak zauważalnych zmian właściwości elastomerowych |
| HCL (PH=2, 10 dni @RT) | - | - | brak zauważalnych zmian właściwości elastomerowych |

Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym 
jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Alchimica S.A. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji lub zastosowania produktu, którego te informacje dotyczą.

Alchimica Polska Sp. z o.o.   |   ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice   |   tel. (+48) 32 41 102 41   |   kontakt@alchimica.com.pl 
Skontaktuj się z opiekunem regionu: https://alchimica.com.pl/kontakt