HYPERDESMO® fast detail ALIPHATIC
Jednoskładnikowa, alifatyczna, nieżółknąca membrana poliuretanowa stosowana do hydroizolacji detali dachowycH

OPIS PRODUKTU

HYPERDESMO® fast detail ALIPHATIC  to tiksotropowa, wzmocniona włóknem, jednoskładnikowa, płynna membrana z poliuretanu alifatycznego, stosowana do hydroizolacji i ochrony detali dachowych. Dzięki unikalnej formule utwardza się szybko, tworząc pozbawioną pęcherzyków grubowarstwową membranę o doskonałych właściwościach mechanicznych. Produkt ten idealnie nadaje się do stosowania w miesiącach zimowych lub w klimacie o stosunkowo niskiej wilgotności. Produkt wykazuje doskonałą odporność na działanie promieni UV i nie wymaga aplikacji powłoki ochronnej. Aplikacja pędzlem lub wałkiem przy minimalnym zużyciu całkowitym: ±1.8 kg/m².

CERTYFIKACJA

produkt posiada certyfikat ce: 2928-CPR-111 zgodnie z normą europejską EN 1504-2.

ZASTOSOWANIE

Hydroizolacja i ochrona:

- obróbki blacharskie

- świetliki

- połączenie ściana posadzka

- kominy

- rynny i rury

- systemy fotowoltaiczne

- odpływy

CECHY I KORZYŚCI

- doskonała odporność uv

- brak konieczności zbrojenia w miejscach obróbki blacharskiej

- szybkie wiązanie! suchopyłość i odporność na deszcz w czasie 2h

- membrana wolna od pęcherzyków i defektów

- doskonała odporność termiczna, produkt nigdy nie staje się miękki. temperatura użytkowa do80oc, temperatura szokowa 200oc.

- odporność na niskie temperatury: membrana zachowuje elastyczność nawet poniżej -40oc.doskonałe właściwości mechaniczne, wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie, wysoka odporność na ścieranie.

- dobra odporność chemiczna

WYMAGANIA WSTĘPNE APLIKACJI

Membrana może być stosowana na: beton/beton zbrojony stalą lub inny, włóknocement , mozaika, dachówki cementowe, stare (ale dobrze przylegające) powłoki akrylowe i asfaltowe/bitumiczne, drewno. W celu uzyskania informacji na temat innych podłoży prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Warunki podłoża betonowego (standard):

- twardość: r28 = 15mpa.

- wilgotność: w < 10%.

- temperatura: 5-35 oc.

- wilgotność względna: < 85%.

PRZEBIEG APLIKACJI

Jeśli to możliwe, oczyść powierzchnię za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Usunąć zanieczyszczenia olejem, smarem i woskiem. Mleczko cementowe, luźne cząstki, środki antyadhezyjne i utwardzone membrany należy usunąć. wypełnij nierówności powierzchni niezbędnym produktem.

METODA APLIKACJI

pędzel, wałek

ZUŻYCIE

Minimalne całkowite zużycie: ±1,8 kg/ m².

CZYSZCZENIE

Narzędzia i sprzęt należy czyścić najpierw ręcznikami papierowymi, a następnie za pomocą Solvent-01. Wałek nie będzie się nadawał do ponownego użycia.

OPAKOWANIA

opakowania1 kg, 6 kg, 25kg

PRZECHOWYWANIE

Można przechowywać minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych miejscach i w temperaturze 5-25 °C. po otwarciu wiadra należy zużyć tak szybko, jak to możliwe.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera lotne, łatwopalne rozpuszczalniki. nakładać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których nie pali się tytoniu, z dala od otwartego ognia. w pomieszczeniach zamkniętych należy stosować wentylatory i maski z aktywnym węglem. należy pamiętać, że opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza, dlatego zalegają przy podłodze. Karta MSDS (karta charakterystyki materiału) jest dostępna na żądanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W FORMIE PŁYNNEJ (przed aplikacją):

| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKA | METODA BADAWCZA | WYNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Lepkość (BROOKFIELD) | cP | ASTM D4287, @ 25 °C | 3,000-6,000 |
| Gęstość/masa właściwa | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20°C | 1.4-1.5 |
| Flash point | °C | ASTM D93, zamknięte wieko | 42 |
| Suchość, @25°C 55% RH | godz. | - | 2-3 |
| Wykonanie kolejnej warstwy | godz. | - | 6-48 |

ZWIĄZANA MEMBRANA

| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKA | METODA BADAWCZA | WYNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura użytkowa | °C | - | -40 do 80 |
| Temperatura szokowa (krótki kontakt) | °C | - | 200 |
| Twardość | Shore A | ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 | 70 |
| Test przyspieszonego starzenia QUV (4h UV, @60°C (lampy UVB) & 4h COND @50°C) | - | ASTM G53 | zdany (3000 godz.) |

| Podstawowe charakterystyki | Wydajność | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| Przepuszczalność CO₂ | SD > 50 m | EN 1504-2: 2004 |
| Przepuszczalność pary wodnej | SD < 5 m Class I (paroprzepuszczalny) |  |
| Absorpcja kapilarna & przepuszczalność wody | W < 0.1 kg/m²·h⁰˙⁵ |  |
| Test adhezji z użyciem pull-off | ≥1.5 (1.0) N/mm² |  |
| Reakcja na ogień | Euroclass F |  |

Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym 
jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Alchimica S.A. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji lub zastosowania produktu, którego te informacje dotyczą.

Alchimica Polska Sp. z o.o.   |   ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice   |   tel. (+48) 32 41 102 41   |   kontakt@alchimica.com.pl 
Skontaktuj się z opiekunem regionu: https://alchimica.com.pl/kontakt